“Introducción a la Reología: Viscoelasticidad de Líquidos, Sólidos y Suspensiones”

Curso de Posgrado

Docentes:  Dr. Mirta I. Aranguren (Prof. Titular UNMdP - Inv. Principal CONICET)

Docente responsable del curso: Dr. Mirta I. Aranguren

Extensión del curso:

Clases teóricas: 40 hs

Clases teórico-prácticas: 36 hs

Clases prácticas: 6 hs

UVACs propuestos: 5

Programa:

1.  Introducción

Sólidos elásticos. Elasticidad lineal (sólidos Hookeanos) y no lineal (gomas). Esfuerzos normales en corte.

Fluidos viscosos. Fluidos newtonianos y no newtonianos.  Comportamientos viscosos complejos. Efecto de la velocidad de corte y del tiempo sobre la viscosidad.

Materiales viscoelásticos. Reología.

2. Viscoelasticidad Lineal

Respuesta de los materiales viscoelásticos a bajas deformaciones. Principio de superposición tiempo-temperatura (“analogía” t-T). Principio de superposición de Boltzman (superposición de esfuerzos).

Tipos de deformaciones: Corte, extensión, deformaciones sinusoidales. Variación de las propiedades de los materiales en función del tiempo: Relajación de esfuerzos, creep.

3.Viscoelasticidad No-lineal

Repuesta de los materiales a grandes deformaciones.  Arranque de flujo en corte. Relajación de esfuerzos como función del tiempo y de la magnitud del esfuerzo aplicado. Esfuerzos normales en corte.

4. Reometría:  en corte y extensional

Equipos utilizados en la medición de propiedades viscoelásticas de líquidos y sólidos. Líquidos: Viscosímetros. Flujos por arrastre y por diferencia de presión, reómetros rotacional y capilar. Viscosidad extensional. Sólidos: Equipos de análisis dinámico-mecánico. Indexers.  Fuentes de errores experimentales en las mediciones.

5. Aplicaciones

Líquidos poliméricos (soluciones diluidas a concentradas, polímeros fundidos), sistemas bifásicos (mezclas, copolímeros).

Suspensiones, polímeros  fundidos cargados, fluidos en alimentos, pinturas.

Sólidos poliméricos cargados/ compuestos.

Variación de las propiedades durante una reacción de entrecruzamiento (físico o químico).

Bibliografía:

Christopher W. Macosko, “Rheology: Principles, Measurements and Applications”, Wiley-VCH, New York, (1994).

J. D. Ferry, "Viscoelástic properties of Polymers", John Wiley and Sons, Inc., New York, 1980.

John Aklonis & William MacKnight, Introduction to Polymer Viscoelasticity, 2nd. edition, Wiley and Sons, New York, (1983)

James F. Steffe, "Rheological Methods in Food Process Engineering", 2nd. Edition, Freeman Press (1996).

Howard A. Barnes, "A Handbook of Elementary Rheology", The University of Wales Institute of Non-Newtonian Fluid Mechanics, Wales, England, (2000)

Peter J. Halley, Graeme A. George, "Chemorheology of Polymers: From Fundamental Principles to Reactive Processing", Cambridge University Press, NY (2009).

Kevin P. Menard, "Dynamic Mechanical Analysis: A Practical Introduction", 2nd Edition, CRC Press-Taylor & Francis Group (2008)

Hal F. Brinson, L. Catherine Brinson, "An Introduction and Viscoelasticity Polymer Engineering Science", Springer (2008).