CURSO

NANOINDENTACIÓN INSTRUMENTADA

Unidad I: FUNDAMENTOS

Indentación Elástica: Campo de Tensiones.

Contacto Elástico.

Fractura  Hertziana-

Indentación Elástico – Plástico : Campo de Tensiones.

Dureza.

Contacto Elástico y Elástico – Plástico

Ensayo de Indentación con sensado de profundidad-

Métodos de Ensayo de Indentación.

Unidad II: APLICACIONES

II.1. Uso del nanoindenter con medición de  carga y desplazamiento normal (transducer 1D)

Ensayos de nanoindentación

  - Funciones de carga

  - Calibración del área de contacto

  - Indentaciones múltiples

  - Determinación de propiedades “near surface” (¿cómo se hace O-P con el software del equipo?). Ejemplos en distintos materiales.

II:2. Uso del Propiedades con medición de  carga y desplazamiento normal y lateral (transducer 2D)

Ensayos de nanorayado

  - Funciones de carga.

  - Determinación de propiedades: coeficiente de fricción, carga crítica, resistencia al rayado. Ejemplos en distintos materiales.

II.3 Uso del módulo SPM.

  - Función imaging.  Perfiles de profundidad. Imágenes.

  - Determinación de rugosidad.

  - Ensayos de nanodesgaste.

Unidad III: PRÁCTICA

Secuencia encendido/apagado del equipo.

Software Triboscan. Barra de menú principal.

Ubicación muestras. Control de plataforma portamuestras. Video. Definición límites de seguridad.

Puntas. Colocación. Calibración óptica/punta. Patrón H de indentación.

Calibración de la punta. Definición función área punta.

Ensayos de indentación. Calibración eje Z.  Procedimiento indentación en aire.

Selección función de carga.  Lazo abierto. Control por carga. Control por desplazamiento.

Análisis de curvas. Cálculo módulo reducido y dureza.

Ensayos de rayado (scratch). Editor de funciones. Calibración eje X.

Análisis de curvas. Cálculo coeficiente de fricción.

Exportar archivos.

Ensayos programados. Posiciones. Patrones. Métodos. Selección funciones de carga.

Obtención de imágenes SPM. Menú de control. Captura de imágenes.  Procedimiento.

Procesamiento de imágenes.  Software Triboview.

CARGA HORARIA: 15 hs.

RÉGIMEN DE APROBACIÓN DEL CURSO (posgrado y carrera docente):

El curso se aprueba respondiendo un cuestionario temático y con la exposición-discusión de un artículo científico o tecnológico relacionado.

RÉGIMEN PARA HABILITACIÓN DE USUARIO NANOINDENTER:

Se requiere haber aprobado el curso y cumplir con 20 hs de práctica asistida más una evaluación práctica

BIBLIOGRAFÍA

Manual del Triboindenter.

Introduction to Contact Mechanics. Anthony C. Fischer-Cripps.

Review of Instrumented Indentation-Volume 108, Number 4, July-August 2003

Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology

[J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol. 108, 249-265 (2003)]

A survey of instrumented indentation studies on metallic glasses

C.A. Schuh, T.G. Nieh . Materials Today.2004Volume: 19 #: 1 Pages: 46-57

Critical review of analysis and interpretation of nanoindentation test data

FISCHER-CRIPPS A. C. (1) ; Surface & coatings technology   ISSN 0257-8972

2006, vol. 200, no14-15, pp. 4153-4165

A review of nanoindentation continuous stiffness measurement technique and its applications . Xiaodong Li and Bharat Bhushan Materials Characterization
Volume 48, Issue 1, February 2002, Pages 11-36

Técnicas De Indentación: Medición De Propiedades Mecánicas En Cerámicas Indentation Techniques: Mechanical Properties Measurement Of Ceramics. Juan Manuel Meza. Cesar A. Chaves. Juan Manuel Vélez