CURSO DE POSGRADO

“Tecnologías de síntesis, procesamiento y evaluación aplicadas al desarrollo de materiales cerámicos”

PROGRAMA

Contenidos mínimos:

Unidad 1: Técnicas de síntesis

1A) Síntesis de materiales cerámicos nanoestructurados por métodos químicos (Dr. Rodrigo Parra).

Introducción a los métodos químicos de síntesis de materiales cerámicos nanoestructurados. Método de sol-gel. Método hidrotermal. Técnicas de deposición de películas y recubrimientos. Dip-spin-coating, spray-pyrolysis. Congelamiento direccional de dispersiones acuosas.

1B) Química sol-gel aplicada al desarrollo de materiales vítreos y cerámicos (Dr. Raúl Procaccini - Dr. Sergio Pellice)

Procesos de hidrólisis y condensación de alcóxidos. Gelificación, envejecimiento, secado y sinterizado. Desarrollo de piezas monolíticas, películas y nanopartículas. Química superficial y procesos de modificación química. Materiales híbridos orgánico-inorgánicos. Aplicaciones.

1C) Tecnología de fluidos supercríticos (Dra. Alejandra Fanovich)

Fundamentos básicos de la tecnología de fluidos supercríticos. Dióxido de carbono como fluido supercrítico, propiedades. Procesos de extracción. Procesos de impregnación-funcionalización. Procesos integrados. Obtención de aerogeles. Aplicaciones selectivas.

Unidad 2: Técnicas de procesamiento

2A) Manufactura aditiva de piezas cerámicas (Dr. Mariano Talou)

Manufactura aditiva y sustractiva. Impresión 3D y prototipado rápido. Ventajas y desventajas de la manufactura aditiva. Clasificación de las técnicas de manufactura aditiva. Powder bed 3D printing. Selective laser sintering/melting. Stereolithography. Laminated object manufacturing. Direct inkjet printing. Fused deposition modeling. Direct Ink Writing (DIW)/Robocasting. Manufactura aditiva de piezas cerámicas porosas y densas. Utilización de polímeros precerámicos.

2B) Procesamiento coloidal en nanomateriales (Dr. Gustavo Suarez)

Nanotecnología en materiales cerámicos. Propiedades mecánicas. Conformado de un material cerámico. Procesamiento coloidal convencional y en campo magnético. Procesamiento de materiales compuestos conteniendo Nanotubos de Carbono. Sinterización convencional y técnicas de avanzada (dos pasos y SPS)- Usos y alcances de procesamiento coloidal de avanzada.

Unidad 3: Técnicas de evaluación

3A) Caracterización mediante Espectroscopia Mössbauer (Dra. Cinthia Ramos)

Efecto Mössbauer: absorción resonante, eventos libres de retroceso. Factor de Lamb-Mössbauer y su dependencia con la temperatura. Isótopos Mössbauer. Resolución de la técnica. Espectros Mössbauer. Dispositivo experimental. Ajuste de espectros. Interacciones hiperfinas. Parámetros hiperfinos. Interacciones combinadas. Fenómenos de relajación.

3B) Evaluación de propiedades mecánicas (Ing. Sebastián Gass, Dra. Analía G.  Tomba Martinez)

Conceptos básicos de mecánica del continuo y de fractura. Módulo de Young, resistencia mecánica, tenacidad, trabajo/energía de fractura, deformación permanente. Dificultades de la evaluación mecánica de materiales cerámicos. Ensayos convencionales y no-convencionales.

3C) Caracterización eléctrica y ferroeléctrica de materiales cerámicos. (Dr. Leandro  Ramajo)
Técnicas de Impedancia Compleja, Mediciones de Conductividad ac y dc, Efecto Hall, Método de las Cuatro Puntas, Histéresis Ferroeléctrica, Constante Piezoeléctrica Directa en Inversa.

3D)  Nuevas fuentes de rayos X (Dr. Aldo Craievich)

Perspectivas de aplicaciones de nuevas fuentes de rayos X para estudios de materiales en general y de materiales cerámicos en particular.

3E) ¿Qué es la Microtomografía computada? (Dr. Claudio D´Ovidio)

Introducción a la técnica de Microtomografía de Rayos X computada. Conceptos físicos sobre el funcionamiento de un Microtomógrafo. Condiciones de uso de esta técnica. Ejemplos de estudios aplicando esta tecnología con el nuevo Microtomógrafo XRadia modelo XCT-200 de la División NuMaDi de la CNEA.

BIBLIOGRAFÍA

Unidad 1A

- C.J. Brinker, G.W. Scherer, Sol-Gel Science, The Physics and Chemistry of Sol-Gel Processing, Academic Press Inc. 1990 San Diego.

- J.D. Wright, Nico A.J.M. Sommerdijk, Sol-Gel Materials, Chemistry and Applications, CRC Press 2001 Boca Raton.

- L.L. Hench, J.K. West, The sol-gel process, Chem. Rev. 90 (1990) 33.

- K. Byrappa, M. Yoshimura, Handbook of Hydrothermal Technology, A Technology for Crystal Growth and Materials Processing, Noyes Publications 2001 New Jersey.

-G. Demazeau, Solvothermal processes: new trends in Materials Chemistry, J. Phys.: Conference Series 121 (2008) 082003.

- S. Komarneni, H. Katsuki, Nanophase materials by a novel microwave-hydrothermal process, Pure Appl. Chem. 74 (2002) 1537.

Unidad 1B

- Sol-gel Science. The Physics and Chemistry of Sol-gel Processing – C. J. Brinker, G. W. Scherer – Academic Press, Inc, USA 1990. ISBN: 978-0-12-134970-7

- Molecular Chemistry of Sol-Gel Derived Nanomaterials_Corriu, Nguyên Trong Anh, © 2009 John Wiley & Sons, Ltd. ISBN: 978-0-470-72117-9

Unidad 1C

- G. Brunner, Gas Extraction, An Introduction to Fundamentals of Supercritical Fluids and the Application to Separation Process, Ed. by Deutsche Bunsen-Gesellschaft für Physikalische Chemie e V.  Darmstadt : Steinkopff; New York, Springer, 1994. (Topics in physical chemistry; Vol.4). ISBN: 3-7985-0944-1.

- Supercritical Fluid Extraction of Nutraceuticals and Bioactive Compounds, Ed. by José. L. Martínez, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, USA, 2008. ISBN: 978-0-8493-7089-2.

Unidad 2A

-Bose, S., & Bandyopadhyay, A. (2015). Additive Manufacturing. (A. Bandyopadhyay & S. Bose, Eds.). CRC Press. http://doi.org/10.1201/b18893

- Gibson, I., Rosen, D., & Stucker, B. (2010). Additive manufacturing technologies. Boston, MA: Springer US. http://doi.org/10.1007/978-1-4419-1120-9

- Zocca, A., Colombo, P., Gomes, C. M., & Günster, J. (2015). Additive Manufacturing of Ceramics: Issues, Potentialities, and Opportunities. Journal of the American Ceramic Society, 98(7), 1983–2001. http://doi.org/10.1111/jace.13700

Unidad 2B

-S. Gómez, N.M. Rendtorff, E.F. Aglietti, Y. Sakka, G.Suárez (2016). Surface modification of multiwall carbon nanotubes by sulfonitric treatment. Applied Surface Science, 379 (30) 264-269, http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.04.065

## -G. Suarez, S. Acevedo, N.M. Rendtorff, L.B.Garrido, E.F.Aglietti (2015). Colloidal processing, sintering and mechanical properties of Zircon (ZrSiO4), Ceramics International, 41 (1), 1015–1021.

-N.M. Rendtorff, G. Suarez, E.F. Aglietti, S. Grasso, Y.Sakka (2012). Spark Plasma Sintering, Descripción de la Técnica y aplicaciones. Cerámica y Cristal, vol. 145, 15-17.

- N.M. Rendtorff, S. Grasso, C. Hu, G. Suarez, E.F. Aglietti, Y. Sakka (2012). Dense Zircon (ZrSiO4) Ceramics by High Energy Ball Milling and Spark Plasma Sintering, Ceramics international, 38 (3) , 1793-1799.

Unidad 3A

- G. K. Wertheim, Mössbauer Effect: Principles and Applications, Academic Press (1964).

- V. G. Bhide, Mössbauer Effect and its Applications, Tata McGraw-Hill Publishing Co. Ltd. (1973).

- P. Gütlich, R. Link, A. Trautwein, Mössbauer Spectroscopy and Transition Metal Chemistry (Inorganic Chemistry Concepts Series; 3), Springer-Verlag (1978).

- N. N. Greenwood, T. C. Gibb, Mössbauer Spectroscopy, Chapman and Hall Ltd. (1971).

- http://www.medc.dicp.ac.cn/Mesite/books.html

Unidad 3B

-“Mechanical properties of ceramics”, J.B. Watchman, Wiley-Intersciencie (2009).

-“Modern ceramic engineering”, D.W. Richerson, Marcel Dekker Inc., (1992).

-“Fracture of engineering brittle materials”, A.S. Jayatilaka, Applied Science Publisher Ltd. (1979).

-“Mechanical behaviour of ceramics”, R.W. Davidge, Cambridge University Press (1979).

Unidad 3C

-“Electroceramics: materials, properties, applications”, A. J. Moulson, J. M. Herbert, Wiley, (ISBN 978-0-471-49748-6).

-“Ferroelectric Transducers and Sensors, J. M. Herbert”,  CRC Press (ISBN 978-067705910-5) 1982.

-“Advanced Functional Materials”, Hee-Gweon Woo, Hong Li, Springer (ISBN 978-3-642-19076-6) 201.

Unidad 3D

- P. Willmott : “An Introduction to Synchrotron Radiation: Techniques and Applications”, Wiley, 2011.
- H. Wiedemann,  “Synchrotron Radiation”, Springer, 2002.
- W. Schuelke , “Electron Dynamics by Inelastic X-Ray Scattering”, Oxford University Press, 2007.
Unidad 3E

- X-ray Microscopy-3D and 4D Imaging for Materials Science. Carl Zeiss Microscopy. 2016

- MicroXCT-200 User's Guide. XRadia Inc. Version 8.0. 2013

- Gabor T. Herman (2009), Fundamentals of Computerized Tomography: Image Reconstruction from Projections, 2nd Edition, Springer.

- Avinash Kak & Malcolm Slaney (1988), Principles of Computerized Tomographic Imaging, IEEE Press.

- Deans, Stanley R. (1983). The Radon Transform and Some of Its Applications. Nueva York: John Wiley & Sons.

- Frank Natterer, The Mathematics of Computerized Tomography (Classics in Applied Mathematics, 32), Society for Industrial and Applied Mathematics.